新型、高效DJ-1多功能净化剂的开发

王先厚  孔渝华  胡典明  肖安陆  钱胜涛

刘华伟  雷 军   李仕禄  张清建  陈 健

国家气体净化剂重点工业基地

湖北省化学研究院气体净化中心

摘  要：开发了DJ-1多功能净化剂，该净化剂具有耐硫脱氧、COS转化、CS2转化和HCN脱除等多种功能，其中脱氧率＞90%，COS转化率＞80%，CS2转化率＞90%，HCN脱除率＞80%，已应用于甲醇、醋酸和DMF等系统的原料气净化领域。

关键词：多功能 净化剂 脱氧 转化 HCN脱除

1 前言

煤制气中通常含有COS、CS2、HCN等多种毒物，在甲醇、醋酸和DMF等生产中O2也是一种毒物，DJ-1多功能净化剂正是针对上述四种毒物的净化脱除而研制的一种新型净化剂[1,2]。该净化剂具有耐硫脱氧、COS转化、CS2转化和HCN脱除等多种功能，可广泛应用于甲醇、醋酸、DMF等合成气、焦炉煤气以及电厂燃气的净化领域，目前已在多套装置上投入应用，效果理想[3]。

2 实验

2.1催化剂的制备

DJ-1多功能净化剂的制备采用特种球形γ-Al2O3负载多种过渡金属，经400～600℃焙烧及预活化处理制得。

2.2催化剂的评价装置

催化剂的活性评价装置如图1所示。

1

2

3

4

51

6

7

1原料气瓶 2减压阀 3流量计 4水汽饱和器 5反应管 6电加热炉  7恒温水浴

- 图2-1 DJ-1多功能净化剂活性测定装置图

2.3实验方法

反应管内径Ф27mm，装填DJ-1多功能净化剂30ml，原料气经流量计准确计量后通过水汽饱和器，后进反应管，对反应管的进出口气进行分析，考察DJ-1多功能净化剂的各种性能。

2.4分析方法

HC-2型微量硫分析仪        湖北省化学研究院

WK－2D微库仑硫分析仪     江苏分析仪器厂

KY203控氧仪               新安江分析仪器厂

721型分光光度计            上海箐华科技仪器有限公司

3 结果与讨论

3.1 COS水解转化性能

不同温度下DJ-1多功能净化剂上COS转化情况见图3-1所示。试验气源为68%CO，1%H2，0.15%COS，0.3%O2，9%H2O，H2S100×10-6，试验气源为典型焦炉气时，规律与上述特定气源类似。

由图3-1可见，随温度升高COS的转化率增加，温度在150～200℃时COS的转化率≥90%，再升温COS的转化率下降，300℃时仅为33%，继续升温COS的转化率又提高，温度升至350℃之后COS的转化率趋近44%。上述结果表明，300℃以下催化剂上主要发生COS的水解反应，而300℃以上则有氢解反应发生[4,5]。

200℃考察DJ-1型多功能净化剂在上述试验气源中不同水汽含量对COS转化的影响，结果见图3-2：

由图3-2可见，水汽含量为零时，COS的转化率为零，随水汽含量的增加COS的转化率升高，水汽含量为9.5%时COS的转化率达到最大值88.2%。再增加水汽含量COS的转化率开始下降，可能因为水汽含量过高，导致水汽在净化剂的微孔中凝结，堵塞微孔，影响了其内表面的利用率。

3.2 CS2的转化性能

不同温度下DJ-1多功能净化剂上CS2的转化率见图3-3所示。试验气源为焦炉气58%H2，22%CH4，7%CO，6.7%N2，2.7%CO2，2%CnHm，0.3%O2，26×10-6CS2，德士古水煤气试验也有类似结果。

图3-3 温度对CS2转化率的影响

由图3-3可见，在上述焦炉气中CS2的转化率在150℃以上即超过80%，在200℃以上转化率可达99%，德士古水煤气也有类似结果。

3.3脱氧性能

DJ-1多功能净化剂可耐硫脱氧，其不同温度下的脱氧率见图3-4。试验气源为68%CO，1%H2，0.15%COS，0.3%O2，9%H2O，H2S100×10-6，试验气源为典型焦炉气时，规律与上述特定气源类似。

由图3-4可见，随着反应温度的提高脱氧率呈增加趋势，温度在150℃以上，DJ-1多功能净化剂的脱氧率＞90%。

3.4 HCN转化性能

DJ-1多功能净化剂具有转化HCN的功能，以焦炉气进行考察，其中焦炉气中HCN含量为300×10-6，不同温度下HCN转化率见图3-5。

图3-5 温度对HCN转化率的影响

由图3-5可见，随着温度的提高，HCN转化率呈增加趋势，150℃以上HCN转化率＞80%，接近400℃，转化率约99%。

4 DJ-1多功能净化剂的应用

DJ-1多功能净化剂已广泛应用于山东、河南、江苏、辽宁、贵州等省的甲醇、醋酸、DMF等多套系统，综合工厂分析检测数据与我们现场分析检测数据，部分应用情况见表4-1。

表4-1 DJ-1多功能净化剂部分应用情况

| 厂所在地 | 贵州 | 河南 | 江苏 | 山东 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 甲醇、醋酸 | DMF | DMF | 甲醇、醋酸 |
| 使用温度℃ | 170～200 | 160～180 | 170～180 | 160～180 |
| 使用时间 | 半年 | 8个月 | 10个月 | 1年 |
| COS转化率% | 97 | 89 | 88 |  |
| CS2转化率% | 99 | 99 | 未检测出 |  |
| 脱氧率% | 99 | 99 | 99 |  |
| HCN脱除率% | 未考察 | 未考察 | 未考察 | 82 |

从表4-1可见，DJ-1多功能净化剂的应用效果十分理想，各项指标达到了预期要求，其中脱氧率99%，COS转化率88～97%，CS2转化率99%，HCN脱除率82%。

5 结论

5.1 DJ-1多功能净化剂具有耐硫脱氧、COS转化、CS2转化和HCN脱除等多种功能。

5.2 该净化剂的最佳使用温度为150～200℃，此时脱氧率＞90%，COS转化率＞80%，CS2转化率＞90%，HCN脱除率＞80%。

5.3 该多功能净化剂已广泛应用于甲醇、醋酸、DMF和电厂燃气等多种系统的净化领域，取得了良好的应用业绩，工厂运行效果十分理想。

参考文献：

[1]钱胜涛.氧气煤气中EDJ-1型多功能净化剂的研究[D].湖北省化学研究院，2005

[2]许世森，李春虎，郜时旺编著.煤气净化技术[M].北京：化学工业出版社，2005，9：69，106-108

[3]孔渝华，王先厚，李仕禄等.15年常温精脱硫新技术的进展[J].化肥设计，2004，42（5）：46-50

[4]沈俊，朱世勇，冯孝庭编.合成氨[M].北京：化学工业出版社，2001，77

[5]郭汉贤，苗茂谦，张允强等.我国脱硫技术发展的回顾及展望[J].气体脱硫技术研讨交流会论文资料集，杭州，2003

 系本文作者