含CO气源中脱氧催化剂的性能比较

孔渝华 胡典明 王先厚 刘华伟※ 刘应杰

钱胜涛 雷军 李木林 张清建 陈健

国家气体净化剂重点工业基地

湖北省化学研究院气体净化中心

摘  要：本文比较了TO-3贵金属脱氧催化剂与CTO-1非贵金属脱氧催化剂在各种含CO气氛中的性能特点，结果表明CO对TO-3贵金属催化剂的脱氧性能影响显著，表现为催化剂的使用温度显著提高；CTO-1非贵金属催化剂比TO-3贵金属催化剂具有更好的低温活性与更高的性价比，在含CO氛围中使用脱氧性能优异。

关键词：CO气源 贵金属 非贵金属 脱氧 催化剂

1 前言

脱氧剂广泛用于各种煤制合成气、天然气、高纯气和聚酯、电子等精细化工生产中氧的脱除，特别在保护羰基合成铑催化剂等方面有突出的应用[1,2]。

我中心近三十年潜心开发了多种脱氧剂，包括TO-3贵金属催化剂、CTO-1非贵金属脱氧催化剂、JTO-1脱氧剂和DJ系列耐硫脱氧催化剂，其中TO-3贵金属催化剂已广泛用于各种精细化工领域，CTO-1非贵金属脱氧催化剂已成功应用于醋酸、醋酐工程[3,4]。本文主要比较TO-3贵金属脱氧催化剂与CTO-1非贵金属脱氧催化剂在各种含CO气氛中的性能特点。

2 催化剂的脱氧活性评价

2.1 采用原粒度催化剂进行活性评价，与工业使用条件相近，对实际使用具有指导意义。

2.2 评价方法

催化剂评价采用图1所示装置，原料气经准确计量后通过催化剂床层，出口氧分析用微量氧分析仪（最低检测限1×10-6，即1ppm），进口氧分析用控氧仪（最低检测限100×10-6）。

1原料气气瓶

2流量计

3进口取样阀

4反应器

5微量氧分析仪

图1 催化剂活性评价装置图

3 结果与讨论

3.1脱氧方式

在含CO、H2的混合气源中，TO-3贵金属催化剂与CTO-1非贵金属催化剂的脱氧方式不同， 前者主要发生①式反应，后者主要发生②式反应：

2H2 + O2 == 2H2O                          ①

2CO + O2 == 2CO2                         ②

通常，贵金属催化剂上主要发生H2、O2反应，但随CO含量的增加和使用温度的提高，CO与O2的反应也会发生，且所占比重越来越大[5]。而CTO-1非贵金属脱氧催化剂上主要发生CO与O2的反应，在CO/O2＞10的含H2气源中未观察到H2、O2反应的发生[3]。

3.2不同气源条件下的比较

3.2.1代表性工业气源下的比较

对TO-3贵金属脱氧催化剂和CTO-1非贵金属脱氧催化剂进行实验比较，催化剂降温评价过程中以出口O2含量＞1×10-6并随着温度降低呈上升趋势的临界温度（也称最低全转化温度TLC）作为重要指标考察。气源选择有代表性的工业气源，实验数据如表1所示：

表1 不同气源条件下两种催化剂的脱氧性能比较

| 条 件 | 使用温度 ℃ | 出口O2含量×10-6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TO-3 | CTO-1 |
| 气源CO50% H2 49% O2 3000×10-6 SV=3000h-1，原粒度 | ＞140 | ＜1 | ＜1 |
|  | 60～130 | ＞100 | ＜1 |
| 气源CO50% H2 49% O2 290×10-6 SV=3000h-1，原粒度 | ＞120 | ＜1 | ＜1 |
|  | 60～110 | ＞50 | ＜1 |
| 气源CO50% H2 49% O2 290×10-6 SV=6000h-1，原粒度 | 60-110 | ～200 | ＜1 |
| 气源CO1% H2 98% O2 26×10-6 SV=6000h-1，原粒度 | ＞80 | ＜1 | ＜1 |
|  | 40～75 | 3-20 | ＜1 |

由上表可见：

1）高CO、高H2气源中，进口O2含量为3000×10-6：140℃以上，两种催化剂的出口O2含量均＜1×10-6，脱氧率均＞99.9%；130℃以下，TO-3贵金属催化剂出口O2含量增大至＞100×10-6，CTO-1脱氧催化剂的出口O2含量仍＜1×10-6，其最低全转化温度比TO-3贵金属催化剂低80℃。

2）高CO、高H2气源中，进口O2含量为290×10-6：为满足出口O2含量＜1×10-6的要求，TO-3贵金属催化剂使用温度＞120℃，CTO-1脱氧催化剂使用温度＞60℃，比TO-3仍低60℃，且其空速可加大到6000h-1，而TO-3贵金属催化剂的使用空速不能增加。

3）高H2、1％CO气源中，进口O2含量为26×10-6：80℃以上，两种催化剂的出口O2含量均＜1×10-6，40～80℃时，CTO-1脱氧催化剂的出口O2含量比TO-3贵金属脱氧催化剂低3～20倍，且其最低全转化温度仍低40℃。

3.2.2不同O2含量下的比较

在含50%CO与49%H2的气源中，考察不同O2含量下两种催化剂的脱氧性能，结果见图2。

图2 不同O2含量下两种催化剂的脱氧性能比较

由图2可见，进口气中O2含量从290×10-6增加至5000×10-6，TO-3贵金属脱氧催化剂的最低全转化温度提高50℃，而CTO-1脱氧催化剂的最低全转化温度仅提高10℃左右，进口O2含量的增加对CTO-1催化剂脱氧活性的影响比对TO-3贵金属催化剂小很多。相同进口O2含量下，CTO-1脱氧催化剂的最低全转化温度比TO-3贵金属脱氧催化剂低70～110℃。

3.3耐热性的比较

耐热性实验方法如下：实验气源CO50%，H2 50%，O2 3000×10-6，原粒度，SV=3000h-1，实验过程先评价催化剂的活性（确定催化剂TLC），然后280℃高温耐热6h，降温再评价催化剂的活性，结果见表2。

表2 两种催化剂的耐热性实验比较

| 评价温度 ℃ | 出口O2含量×10-6 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TO-3 | CTO-1 |
| 60 | 3000 | 1.0 |
| 140 | 1.1 | ＜1 |
| 280 | ＜1 | ＜1 |
| 160 | 1.0 | ＜1 |
| 140 | 195 | ＜1 |
| 60 | 3000 | 1.0 |

由表2可见，280℃耐热性试验6h后，TO-3脱氧催化剂的最低全转化温度由耐热试验前的140℃提高至160℃，提高20℃，而CTO-1非贵金属脱氧催化剂耐热后其最低全转化温度与耐热前一样，仍为60℃，出口O2为1×10-6。

耐热性是衡量脱氧催化剂寿命的一个重要指标，上表数据表明CTO-1脱氧催化剂的使用寿命比TO-3脱氧催化剂明显要长。

3.4操作条件及综合性能比较

TO-3贵金属脱氧催化剂与CTO-1非贵金属脱氧催化剂的操作条件及综合性能比较见表3 。

表3 操作条件及综合性能比较（CO含量＞30%）

| 操作条件及性能 | TO-3 | CTO-1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空速，h-1 | 3000~ 4000 | 3000~ 4000 | 索普、国泰、丹化等数据 |
| 压力，MPa | <16 | <16 |  |
| 总硫，×10-6 | <0.1 | <0.1 |  |
| 温度，℃ | 150~250 | 60~200 |  |
| 脱氧原理 | H2脱氧 | CO脱氧 | TO-3催化剂上也有部分CO脱氧 |
| 脱氧率，% | >99 | >99 |  |
| 安全隐患 | 大 | 小 |  |
| 价格，万元／m3 | 40~60 | 15 | TO-3催化剂价格还有随钯的价格大幅度增加的缺点 |
| 业绩 | 多 | 少 | 新产品在发展中，醋酸工程中正在代替贵金属脱氧剂 |

4结论

4.1 在上述典型含CO气源中，CTO-1非贵金属脱氧催化剂的最低全转化温度比TO-3贵金属脱氧催化剂低40~80℃，出口O2含量可满足小于1×10-6的要求，脱氧率>99%。

4.2 CTO-1非贵金属脱氧催化剂的使用空速比TO-3催化剂高。

4.3 CTO-1非贵金属脱氧催化剂的耐热性明显优于TO-3脱氧催化剂，表明CTO-1脱氧催化剂的使用寿命比TO-3脱氧催化剂明显要长。

4.4 因TO-3贵金属脱氧催化剂使用温度高，当发生意外超温时，不易控制，而CTO-1脱氧催化剂使用温度低，超温发生时能及早发现，避免事故。

4.5 CTO-1脱氧催化剂的性能明显优于TO-3催化剂，其价格比TO-3贵金属催化剂低3～4倍。

4.6 CTO-1脱氧催化剂主要为CO脱氧，而TO-3贵金属脱氧催化剂上主要为H2脱氧，在醋酸等工程中虽然CO是主要原料，但由于脱氧塔前O2含量通常<500×10-6，导致的CO的损失<0.1%。考虑到CTO-1脱氧催化剂的综合性能优势，在醋酸工程中推荐该催化剂。

参考文献：

[1]刘华伟，胡典明，孔渝华.气体净化脱氧剂研究进展[J] .广东化工，2006，33（4）：6～8

[2]宋兴福，万江，汪瑾.Co-Mo/γ-Al203非贵金属高效脱氧催化剂的研究[J].工业催化，2004，12（8）：46～49

[3]刘应杰，刘华伟，孔渝华等. CTO-1型脱氧催化剂的研制.工业催化，2007，15（6）：31-34

[4]刘华伟，刘应杰，孔渝华等. CTO-1脱氧催化剂的开发及工业应用.气体净化，2007，7（8）：160-161

[5]徐贤伦，马军，汤爱华等.合成气脱氧催化剂及净化工艺研究[J].工业催化，1993，3：3～12

※ 系本文作者